## Slide 1
Chart: Potential (V)
| 0.56200000000000006 | 0.50039999999999996 | 0.45550000000000002 | 0.37269999999999998 | 0.33600000000000002 | 0.24060000000000001 | 0.1855 | 7.3200000000000001E-2 | 8.8999999999999999E-3 | 8.9999999999999998E-4
Fc-C3-LPEI | 0.96569 | 2.9164 | 5.858 | 19.5221 | 31.1344 | 74.3488 | 94.9446 | 75.231 | 11.1827 | 1.1415
Me2Fc-C3-LPEI | 1.1099 | 3.4003 | 6.9265 | 23.809 | 38.6001 | 99.1794 | 135.8303 | 105.53 | 11.468 | 1.1407